**Сколько корневых каналов вы можете обтурировать, используя AH Plus Jet?**
~ 26 (средние данные потребителей)

**Сколько корневых каналов вы можете обтурировать, используя набор AH Plus из двух паст?**
~ 59 (средние данные потребителей)

**Могу ли я использовать AH Plus также для техник горячей обтурации?**
~Да. AH Plus сохраняет стабильность до 250°C.

**Возможно ли удалить AH Plus?**
~Да. Используя вращающийся инструмент или используя хлороформ.

**Могу ли я автоклавировать смесительную канюлю Jet в целях обеспечения стерильности?**
~ Нет, это невозможно. Вы можете дезинфицировать AH Plus Jet, используя детергент на спиртовой основе. Одноразовый гигиенический рукав DisposaShield обеспечивает гигиеническую защиту шприца.

**Характер усадки материала AH Plus: какое воздействие оказывает материал касательно адгезии к дентину?**
~Материал AH Plus даёт незначительную усадку (1,76%). Наряду с этим, материал связывается с дентином не только механически, но и химически (6, 24 МПа).
Преимущества: 1. идеальная герметизирующая способность, 2. длительное время отверждения: материал может легко попасть в дентинные канальцы/боковые каналы, 3. гибкий каркас: нейтрализует усадку при температурном и механическом воздействии.